Паспорт на продукт

RUFLEX RIDGE SHINGLE

Коньковая Черепица

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Трехтабовая черепица Ruflex Ridge сочетает в себе гибкость, надежность и прекрасный внешний вид. Гонт трехтабовой черепицы размером 305 мм x 914 мм делится на три лепестка (305 мм x 305 мм).

Цвета:

черепица Ruflex Ridge доступна в разных цветовых решениях.

Ограничения по использованию:

Коньковая черепица кладется только по окончании монтажа рядового покрытия. Черепица Ruflex Ridge разработана для использования в качестве комплектующего материала для гибкой черепицы, произведенной компанией Certain Teed. Используйте цвет черепицы Ruflex Ridge, который сочетается с цветом рядового кровельного покрытия.

Состав продукта:

Основа черепицы Ruflex Ridge изготавливается из стеклохолста повышенной прочности. Водонепроницаемый слой модифицированного битума покрыт керамизированными каменными гранулами.Чтобы разделить трехтабовый гонт на три лепестка размером 305 мм x 305 мм, следует согнуть его по линии разметки и затем отделить лепестки друг от друга.

Коньковая черепица Ruflex Ridge соответствует стандартам:

- ASTM D3018 Тип I

- ASTM D3462

- ASTM E108 Огнестойкость: Класс А

- ASTM D3161 Ветроустойчивость: Тип I

- ASTM D3161 Ветроустойчивость: Класс F*

- ICC-ES ESR-1389

- Miami-Dade Product Control Approved*

- UL 790 Огнестойкость класса A

- UL 997 Ветроустойчивость

- NYC-MEA-120-79-M

* необходимо проклеивать лепестки вручную с помощью битумной мастики

Данные о продукте:

Вес (упаковка)                      29.5 кг

Размер гонта:                       305 мм x 914

Размер лепестка                  305 мм x 305 мм

Длина открытого края

лепестка                                   127 мм

Покрытие (упаковка)             9.14 погонных метров

МОНТАЖ

Подробные инструкции по монтажу, включая иллюстрации, прилагаются к каждой упаковке черепицы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Черепица Ruflex Ridge не требует технического обслуживания при условии осуществления монтажа в соответствии с инструкциями производителя. Однако для защиты кровельного покрытия любая крыша должна осматриваться не реже одного раза в год. Старые крыши следует осматривать чаще.

Гарантия

Данный продукт имеет ограниченный срок гарантии от производственного брака, соответствующий сроку гарантии рядового кровельного покрытия.